[image: image1.png]RRODUIHINEORIIATION







Leichtlauf Special


SAE 5W-30

ОПИСАНИЕ
Гидрокрекинговое легкотекучее всесезонное моторное масло, созданное на базе самых современных формул специально для транспортных средств, смазочные материалы для которых должны соответствовать спецификации ACEA A1 или B1. Нетрадиционные базовые масла в комбинации с наисовременнейшим пакетом присадок гарантируют низкую вязкость, стойкость к задирам, защищают двигатель от износа и образования отложений, понижают расход топлива и значительно продлевают ресурс двигателя.

СВОЙСТВА
- быстрая подача масла при низких температурах

· оптимальное смазывание

· высокая стабильность к задирам и старению

· экономия топлива и снижение выброса вредных веществ

· содержит двигатель в чистоте

· протестировано на двигателях с турбонаддувом и катализатором


Сспецификации/Допуски:

API 

SL

ACEA 
A1-04/B1-04

FORD 
WSS-M2C 912-A1



WSS-M2C 913-A




WSS-M2C 913 B


ILSAC
GF-2

Fiat 

9.55535-G1

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ 
Класс вязкости:
:
5W-30


Плотность при +15 °C
:
0,855
g/cm³

DIN 51757


Вязкость при +40°C
:
57,0
mm²/s

DIN 51562


Вязкость при +100 °C
:
10,0
mm²/s

DIN 51562


Индекс вязкости
:
163


DIN ISO 2909


Температура вспышки
:
220
°C

DIN ISO 2592


Температура замерзания
:
-45
°C

DIN ISO 3016


Цвет по ASTM 
:
3,0


DIN 51578

СФЕРЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
Продукт разработан в первую очередь для различных транспортных средств с бензиновыми и дизельными двигателями фирмы Ford, начиная с 7/98.


Не применять для двигателей VW с удлиненным интервалом смены (WIV)
ПРИМЕНЕНИЕ
При использовании продукта обратить внимание на предписания производителя двигателей и транспортных средств.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ
ФАСОВКА
Leichtlauf Special 
1 l

Арт. 1163


SAE 5W-30
5 l

Арт. 1164



20 l

Арт. 1181



60 l

Арт. 1166



205 l

Арт. 1165

PI 03/02/04
Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по ее применению не являются обязательными.







[image: image2.png]LIQUIMOLY GNBH  Postfach 2820 Phone: +4g-Q731/1420-12  Servis Hatine: 08002322230
JergWiskndSi4 | DSODIS UM Fax . +49{07311142052  Tachnache Halne: 40-07 1142013
DEOET Umieh  wewlqumods  emai: nfo@icuimalyds





